BENGglas Double Coated – verre isolant sous vide trempé à faible transmission solaire

Le verre isolant sous vide trempé est un vitrage sous vide composé de deux feuilles de verre trempé. Il est ainsi classé comme verre de sécurité et assure une protection contre les blessures.

Ce vitrage sous vide est composé de deux feuilles de verre séparées par une cavité sous vide, scellée à l’aide d’un joint métallique flexible spécialement conçu pour les applications sous vide. Ce joint garantit la solidité et la durabilité du vitrage.

Ce vitrage sous vide, sans orifice d’évacuation visible, comporte une bande absorbante dans la zone périphérique du joint d’étanchéité.

Le vitrage sous vide se compose de deux verres séparés par une cavité d’environ 0,3 mm, avec des micro-entretoises disposées sur une trame de 55 mm sur toute la surface du vitrage.

Un double revêtement à faible émissivité (low‑e) est appliqué dans la cavité sous vide.

Principales propriétés optiques et énergétiques pour la composition suivante :
Verre trempé de 4 mm / cavité sous vide de 0,3 mm / verre trempé de 4 mm

| Propriété | Valeur | Unité |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Valeur Ug | 0,40* | W/(m².K) | EN 674 |
| Réflection lumineuse Extérieure / Intérieure | 0,12/0,11 | % | EN 410 |
| Facteur de transmission lumineuse (LTA) | 70 | % |  |
| Facteur solaire (valeur G) | 0,39 | - |  |
| Réduction du bruit Rw (C;ctr) | 36 (-2;-3) | dB | ISO 10140-1 / 2 ISO 717-1 |
| Épaisseur réelle | 8,3 | mm |  |

Lien vers la fiche technique : ici

L’étanchéité du vitrage sous vide est garantie pendant 20 ans conformément aux conditions de garantie du fabricant.

Les épaisseurs du vitrage sous vide sont déterminées en fonction des dimensions du vitrage, des charges de vent et climatiques, des charges specifies au projet et des propriétés mécaniques propres au vitrage sous vide.

____________________________________

Verre sous vide BENGglas Double Coated – 8,3 mm

épaisseur : 8,3 mm

poids par m² : 21 kg/m²

ggl : 0,39

matière première : verre

réflexion lumineuse intérieure : 11 %

réflexion lumineuse extérieure : 12 %

valeur LTA : 0,70

marque : BENGglas

épaisseur du verre intérieur : 4 mm

épaisseur du verre extérieur : 4 mm

Rw : 36 (-2;-3) dB(A)

série : Double Coated

largeur de la cavité : 0,3 mm

valeur U : 0,4 W/m²·K*

*Valeur U basée sur EN 674:2011 et ISO 19916-1:2018 (ift Rosenheim, 2025).