BENGglas Single Coated – vitrage isolant sous vide trempé à apparence neutre

Le vitrage isolant sous vide trempé est un vitrage sous vide composé de deux feuilles de verre trempé. Il  s’agit d’un verre de sécurité offrant une protection efficace contre les blessures.

Ce vitrage sous vide est constitué de deux feuilles de verre extra clair séparées par une cavité sous vide d’environ 0,3mm d’épaisseur, scellée au moyen d’un joint métallique flexible spécialement conçu pour les applications sous vide. Ce joint métallique assure la solidité et la durabilité du vitrage.

Ce vitrage sous vide, sans orifice d’évacuation visible, intègre une bande absorbante dans la zone périphérique du joint d’étanchéité.

La cavité sous vide de 0,3mm d’épaisseur est assurée par la présence de micro-entretoises disposées sur une trame de 55 mm sur toute la surface du verre.

Un revêtement à faible émissivité (low-e) est appliqué sur le verre dans la cavité sous vide.

Principales propriétés optiques et énergétiques pour la composition suivante :

Verre trempé de 4 mm / cavité sous vide de 0,3 mm / verre trempé de 4 mm

| Propriété | Valeur | Unité |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Valeur Ug | 0,40* | W/(m².K) | EN 674 |
| Réflection lumineuse Extérieure / Intérieure | 12/12 | % | EN 410 |
| Facteur de transmission lumineuse (LTA) | 78 | % |  |
| Facteur solaire (valeur G) | 0,58 | - |  |
| Réduction du bruit Rw (C;ctr) | 36 (-2;-3) | dB | ISO 10140-1 / 2 ISO 717-1 |
| Épaisseur réelle | 8,3 | mm |  |

Lien vers la fiche technique : ici

L’aspect visuel du vitrage est transparent et neutre des deux côtés.

L’étanchéité du vitrage sous vide est garantie pendant 20 ans, conformément aux dispositions du document de garantie du fabricant.

Les épaisseurs des verres du vitrage sous vide sont déterminées en fonction des dimensions du vitrage, des charges de vent et climatiques, des contraintes spécifiques au projet et des propriétés mécaniques inhérentes au vitrage sous vide.

Valeur U basée sur EN 674:2011 et ISO 19916-1:2018 (ift Rosenheim, 2025).

____________________________________

Verre sous vide BENGglas – Single Coated – 8,3 mm

épaisseur : 8,3 mm

poids par m² : 21 kg/m²

Facteur solaire g : 0,58

matière première : verre

réflexion lumineuse intérieure : 12 %

réflexion lumineuse extérieure : 13 %

valeur LTA : 0,78

marque : BENGglas

Produit_composé_générique

épaisseur du verre intérieur : 4 mm

épaisseur du verre extérieur : 4 mm

Rw : 36 (-2;-3) dB(A)

série : Single Coated

largeur de la cavité : 0,3 mm

valeur U : 0,5 W/m²·K*

Valeur U basée sur EN 674:2011 et ISO 19916-1:2018 (ift Rosenhei