BENGglas Solar Control – verre isolant sous vide trempé à contrôle solaire G = 0,29

Le verre isolant sous vide trempé est un vitrage sous vide composé de deux feuilles de verre trempé. Il est ainsi classé comme verre de sécurité et offre une protection efficace contre les blessures.

Ce vitrage sous vide est constitué de deux feuilles de verre séparées par une cavité sous vide, scellée à l’aide d’un joint métallique flexible spécialement conçu pour les applications sous vide. Ce joint métallique assure la solidité et la durabilité du vitrage.

Ce vitrage sous vide, sans orifice d’évacuation visible, intègre une bande absorbante dans la zone périphérique du joint d’étanchéité.

Le vitrage sous vide est composé de deux feuilles de verre séparées par une cavité sous vide d’environ 0,3 mm, comportant des micro-entretoises disposées sur une trame de 55 mm sur toute la surface du verre.

Un double revêtement de contrôle solaire est appliqué dans la cavité sous vide.

Principales propriétés optiques et énergétiques pour la composition suivante :

Verre trempé de 5 mm / cavité sous vide de 0,3 mm / verre trempé de 5 mm

| Propriété | Valeur | Unité |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Valeur Ug | 0,50* | W/(m².K) | EN 674 |
| Facteur de transmission lumineuse (LTA) | 45-47 | % |  |
| Facteur solaire (valeur G) | 0,29 | - |  |
| Réduction du bruit Rw (C;ctr) | 36 (-2;-3) | dB |  |
| Épaisseur réelle | 10,3 | mm |  |

L’étanchéité du vitrage sous vide est garantie pendant 20 ans, conformément aux dispositions du document de garantie du fabricant.

Les épaisseurs des verres du vitrage sous vide sont déterminées en fonction des dimensions du vitrage, des charges de vent et climatiques, des contraintes spécifiques au projet et des propriétés mécaniques inhérentes au vitrage sous vide.

Valeur U basée sur EN 674:2011 et ISO 8302:1991 (TÜV Rheinland, 2025).

____________________________________

Verre sous vide BENGglas Solar Control – 10,3 mm

épaisseur : 10,3 mm
poids par m² : 21 kg/m²
ggl : 0,29
matière première : verre
valeur LTA : 45-47%
marque : BENGglas
Produit_composé_générique
épaisseur du verre intérieur : 5 mm
épaisseur du verre extérieur : 5 mm
Rw : 36 (-2;-3) dB(A)
série : Solar Control

largeur de la cavité : 0,3 mm
valeur U : 0,5 W/m²·K*

Valeur U basée sur EN 674:2011 et ISO 8302:1991 (TÜV Rheinland, 2025).